Эмаль ХС-5146

ТУ 2313-024-00206919-01

Тип                                           Эмаль двухупаковочная  состоящая из полуфабриката эмали  и отвердителя (полиизоцианатбиурета или десмодура), смешиваемых перед применением.

Рекомендуемое                                 Для  антикоррозионной защиты предварительно загрунтованных      грунтовкой АК-070 металлических поверхностей из стали, алюминиевых

применение                                   и титановых сплавов.

____________________________________________________________

Сертификация                      Свидетельство о государственной регистрации

______________________________________________________________________________________

Технические                           Цвет и внешний вид пленки эмали                    однородная матовая

характеристики                                                                                                   пленка без посторонних включений

Массовая доля нелетучих

веществ, %                                                           21-29 ( зависимости от цвета)

Время высыхания до ст.3

при (20±2)ºС, ч, не более                                                24

при (60±2)ºС, ч, не более                                                2

Теоретический расход на один слой, г/м²                100-130

Толщина одного слоя, мкм                                          20-25

Количество слоев                                                             2-3

Разбавитель                           Р-4

Подготовка поверхности      Эмаль наносят  краскораспылителем на предварительно загрунтованные грунтовкой АК-070  поверхности из стали, алюминиевых и титановых сплавов.

______________________________________________________________________________________

Способы нанесения               Пневматическое  распыление.

Условия нанесения             Перед применением основу эмали тщательно перемешивают и добавляют отвердитель в соотношении указанном в сертификате. Эмаль применяют через 30 минут после смешения основы с отвердителем. После тщательного перемешивания разбавляют растворителем Р-4 до рабочей вязкости 14-16с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС. С тепень разбавления 30-50%.  Эмаль наносят пи температуре окружающего воздуха от  5 ºС до 35ºС.

Меры предосторожности        Эмаль  огнеопасна. Не работать вблизи открытых источников

огня.  Работы производить при работающей вентиляции, с исполь-

зованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания

материала в органы дыхания и пищеварения. При попадании  на ко-

жу, промыть ее теплой водой с мылом .

Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на тару

прямых солнечных лучей и влаги, при температуре окружающего

воздуха от минус 30 ºС до плюс 30 ºС.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Гарантийный срок                 основа- 6 месяцев со дня изготовления

хранения                                  отвердитель-6 месяцев со дня изготовления

По всем вопросам приобретения и использования просим обращаться по адресу:

ООО «ДВ Колор», 194292 г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., дом 6 корп.3

тел/факс 640-01-50

email:  dvkolor. zavod@ mail.ru

Certified by

Russian Register