Эмаль ХС-5268

противообрастающая

ТУ 2313-113-05034239-98

Тип                                           Эмаль одноупаковочная на основе винилового сополимера и биоцида .

Рекомендуемое                                 Для защиты от обрастания района переменной ватерлинии судов                    с неограниченным районом плавания.

применение

______________________________________________________________________________________

Сертификация                      Свидетельство о государственной регистрации

______________________________________________________________________________________

Технические                           Цвет и внешний вид пленки                           ровная однородная

характеристики                                                                                              матовая пленка черного цвета. Оттенок не нормируется.

Массовая доля нелетучих

веществ, %                                                                    64-75

Время высыхания до ст.3

при (20±2)ºС, ч, не более                                                2

Теоретический расход на один слой, г/м²                180-250

Толщина одного слоя, мкм                                             50-60

Количество слоев                                                            2

Разбавитель                           Р-4, ацетон

Подготовка поверхности     Чистая и сухая поверхность предварительно загрунтованная и окрашенная

______________________________________________________________________________________

Способы нанесения              Кисть, валик, безвоздушное распыление.

Условия нанесения             Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния, при необходимости разбавить растворителем в количестве не более 10% от массы эмали. Эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от минус 15ºС до плюс 25ºС.

Меры предосторожности        Эмаль  огнеопасна. Не работать вблизи открытых источников

огня.  Работы производить при работающей вентиляции, с исполь-

зованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания

материала в органы дыхания и пищеварения. При попадании  на ко-

жу, промыть ее теплой водой с мылом .

Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на тару

прямых солнечных лучей и влаги, при температуре окружающего

воздуха от минус 30 ºС до плюс 30 ºС.

______________________________________________________________________________________

Гарантийный срок                  18 месяцев со дня изготовления

хранения

По всем вопросам приобретения и использования просим обращаться по адресу:

ООО «ДВ Колор», 194292 г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., дом 6 корп.3

тел/факс 640-01-50

email:  dvkolor. zavod@ mail.ru

Certified by

Russian Register