Эмаль ХС-717

ТУ 2313-144-46953478-2001

Тип                                           Эмаль трехупаковочная  на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом.

Рекомендуемое                     Для защиты от коррозии металлических поверхностей грузовых танков и топливных цистерн, эксплуатирующихся в условиях воздействия нефтепродуктов.

применение

______________________________________________________________________________________

Сертификация                      Свидетельство о государственной регистрации

______________________________________________________________________________________

Технические                           Цвет пленки эмали                                                     серебристый

характеристики                    Массовая доля нелетучих

веществ, %                                                                    18-22

Время высыхания до ст.3

при (20±2)ºС, ч, не более                                                2

Теоретический расход на один слой, г/м²                90-150

Толщина одного слоя, мкм                                          20-30

Разбавитель                           Р-4

Подготовка поверхности      Поверхность стальная или  загрунтованная грунтовкой ВЛ-023, алюминиевые сплавы, загрунтованные грунтовкой ВЛ-02

______________________________________________________________________________________

Способы нанесения               Кисть, краскораспылитель

Условия нанесения             Перед применением смешать п/ф лак, алюминиевую пудру и отвердитель в соотношении, указанном в паспорте

Меры предосторожности        Эмаль  огнеопасна. Не работать вблизи открытых источников

огня.  Работы производить при работающей вентиляции, с исполь-

зованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания

материала в органы дыхания и пищеварения. При попадании  на ко-

жу, промыть ее теплой водой с мылом .

Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на тару

прямых солнечных лучей и влаги, при температуре окружающего

воздуха от минус 30 ºС до плюс 30 ºС.

______________________________________________________________________________________

Гарантийный срок                  6 месяцев со дня изготовления

хранения

По всем вопросам приобретения и использования просим обращаться по адресу:

ООО «ДВ Колор», 194292 г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., дом 6 корп.3

тел/факс 640-01-50

email:  dvkolor. zavod@ mail.ru

Certified             Russian Register